Distilled Water가 함유된 하이드로겔의 중합방법에 따른 물리적 특성 연구

우철민, 고나영, 이현미*

대구가톨릭대학교 안경광학과

목적: Distilled Water가 함유된 콘택트렌즈를 열 중합, 광 중합 및 상온 중합 세 가지로 제작하여 중합 법에 따른 특성을 파악하고 Distilled Water가 콘택트렌즈의 물리적 변화에 미치는 영향을 살펴보았다.

방법: 하이드로겔 콘택트렌즈 제작은 주재료인 HEMA(2-hydroxethyl methacrylate)에 교차결합제 EGDMA(Ethyl glycol di-methacrylate), 개시제 AIBN(azo-bisisobutyronitrile), APS(ammonium persulfate)와 2H2P(2-Hydroxy-2-propiophenone) 등을 사용하였으며, Distilled Water를 사용하였다. 중합은 80℃에서의 1시간, 상온(25℃)에서의 1시간 중합법과 365㎚에서 10분 동안 각각 진행하였다. 각각의 중합 법으로 제작한 콘택트렌즈를 saline을 사용하여 24hr동안 수화시켜 함수율, 산소투과율, BSA를 이용한 단백질 흡착 등을 측정하여 비교하였다.

결과: 열 중합과 상온 중합 그리고 광 중합 법으로 제작한 콘택트렌즈의 함수율은 열 중합을 통해 중합된 렌즈는 각각 50.60%, 45.67%, 59.43%로 나타났다. 산소투과율은 열 중합에서   Dk/t=24.36*10-9(㎝/s)[mL∙O2/mL*mmHg], 상온 중합에서 Dk/t=19.38*10-9(㎠/s)[m∙O2/(mL*㎜Hg)], 광 중합 Dk/t=24.62*10-9(㎝/s)[mL∙O2/mL*mmHg]로 각각 나타났다. BSA를 이용한 단백질 흡착 결과 열 중합 법에서 9.2553(g/mg), 상온 중합 10.0569(g/mg)과 광 중합에서 8.1365(g/mg)로 각각 측정되어서 Reference로 사용된 conventional hydrogel의 값과 비교하여 Distilled Water의 함유가 하이드로겔 렌즈의 물성을 향상시켰음을 알 수 있었다.

결론: Distilled Water를 사용하여 제작된 하이드로겔은 높은 함수율과 산소투과도 및 단백질 흡착에 대한 저항성이 향상되는 것을 알 수 있었다. 또한 광 중합 법으로 제작된 하이드로겔 렌즈가 열 중합과 상온 중합에 비해 물성이 향상 되었음을 확인 할 수 있었다. 하지만 고함수 콘택트렌즈가 가지는 탄성과 강도 약화에 대한 단점을 보완하는 후속연구가 필요하다.

주제어: 하이드로겔 중합 방법, 열 중합, 상온 중합, 광 중합

발표자: 우 철민, +82-53-423-2367, gouway@hanmail.net

*교신저자: 이 현미, +82-53-850-2552, hmlee@cu.ac.kr